Van Geel SSL Kabelbaan

## Inleiding:

# Kabelbaan, geperforeerd, geprofileerd

- Kabelbanen worden geïnstalleerd volgens de voorschriften van het AREI.

- Alle Legrand producten zijn gefabriceerd volgens het kwaliteitssysteem ISO 9001.

- De producten van de Legrand Group bedrijven die vallen onder de EG harmonisatie Richtlijn Low Voltage Directive 93/68/EEG zijn voorzien van CE markering.

- Kabelbanen worden geclassificeerd volgens norm EN 61537

# Toepassen in:

Door de geringe hoogte is de kabelbaan ook wel “natobaan” genoemd, speciaal geschikt  als secundaire goot. Door de geringe is kabelbaan ook te gebruiken als stijggoot of in schakelkasten (lengte 2 meter ook standaard verkrijgbaar). De kabelbaan is breed inzetbaar vanwege zijn universele perforatiepatroon en beschikbaarheid in diverse standaarduitvoeringen sendzimir en thermisch verzinkt en in RVS 316.

Algemene bepalingen:

Kabelbaan is van het merk Van Geel, type SSL.

●Het kabelbaansysteem wordt tegen de wand gemonteerd met bevestigingsbeugels,

ophangafstand h.o.h.  ●.… mm.

●Opmerking:

Technische bepalingen:

| Materiaal | ●Sendzimir verzinkt ●Thermisch verzinkt ●RVS316 |
| --- | --- |
| Afmetingen | Breedte x hoogte: |
|  | Sendzimir verzinkt ●50x12●75x12 ●100x12 ●150x12 ●225x12 ●300x18mm |
|  | Thermisch verzinkt ●50x12●75x12 ●100x12 ●150x12 ●225x12 ●300x18mm RVS316 ●50x12●75x12 ●100x12 ●150x12 ●225x12 ●300x18mm |
| Lengte | ●2000 mm ●3000 mm |
| Uivoeringsvorm | Bodem ●met perforatie en dwarsril |
| Oppervlaktebehandeling | Elektrolytisch verzinkt: volgens EN 10152. Producten uit blank staal zoals bevestigingsmateriaal, worden voorzien van een dunne zinklaag van ca. 8 µm. Geschikt voor binnentoepassingen. |
|  | ● Sendzimir verzinkt: volgens EN 10142, corrosiebeschermingsklasse 3 volgens IEC EN 61537. Geschikt voor binnentoepassingen. |
|  | ● Thermisch verzinkt: Na bewerking volbadverzinkt volgens EN ISO 1461 Corrosiebeschermingsklasse 5 volgens IEC EN 61537. Geschikt voor buitentoepassingen. ● RVS316 (Roestvaststaal) Corrosiebeschermingsklasse 9A volgens IEC EN 61537, voor zware corrosieve omgevingen. |

Overige bepalingen:

- Alle hulpstukken moeten fabrieksmatig compleet geassembleerd aangeleverd worden en van overeenkomstige hoedanigheid en kwaliteit zijn met de kabelbaan. Deze hulpstukken dienen aan de baan bevestigd te worden met bevestigingsmateriaal..

- De kabelbanen kunnen klikloos gekoppeld worden. Voor afgekorte kabelbanen kunnen banen gekoppeld worden door middel van bodemplaat. Bodemplaat kan altijd toegepast worden als extra versterking.

- Opmerking:

Gebruiksaanwijzing:

● Bepaal of de zin/alinea blijft staan ja/nee.

● Bepaal welk cursief woord/cijfer blijft staan.

● Vul gewenste gegevens in.