Chemin de câbles Van Geel SSL

## Introduction :

# Chemin de câbles perforé, profilé

- Les chemins de câbles sont placés selon les prescriptions du RGIE.

- Tous les produits Legrand sont fabriqués dans le respect du système de gestion de la qualité ISO 9001.

- Les produits des entreprises du Groupe Legrand concernés par la Directive CE d'harmonisation basse tension 93/68/CEE sont pourvus du marquage CE.

- Les chemins de câbles sont classés suivant la norme EN 61537.

# Applications :

Par sa hauteur très réduite, ce chemin de câbles convient particulièrement bien comme chemin de câble secondaire. En raison de sa hauteur limitée, ce produit peut être utilisé comme goulotte de montée ou dans les armoires (longueur 2 mètres, disponible de série). Son schéma de perforation universel et sa disponibilité en différentes exécutions standards sendzimir, galvanisée à chaud ou en inox 316.

Caractéristiques générales :

Chemin de câbles de marque Van Geel, modèle SSL.

●Ce système est fixé au mur à l'aide d'étriers de fixation

selon un entraxe de :  ●… mm.

●Remarque :

Caractéristiques techniques :

| Matériau | ●Galvanisé sendzimir ●Galvanisé à chaud ●Inox 316 |
| --- | --- |
| Dimensions | larg. x haut. |
|  | Galvanisé sendzimir ●50x12●75x12 ●100x12 ●150x12 ●225x12 ●300x18 mm |
|  | Galvanisé à chaud ●50x12●75x12 ●100x12 ●150x12 ●225x12 ●300x18 mm Inox 316 ●50x12●75x12 ●100x12 ●150x12 ●225x12 ●300x18 mm |
| Longueur | ●2 000 mm ●3 000 mm |
| Façonnement | Fond ●avec perforation et rainure transversale. |
| Traitement de surface | Électrozingué selon EN 10152. Les produits en acier clair comme les matériels de fixation sont enduits d'un fin zingage d'env. 8 µm. Convient pour l'intérieur. |
|  | ●Galvanisation sendzimir : selon EN 10142, classe de résistance à la corrosion 3 selon CEI EN 61537. Convient pour l'intérieur. |
|  | ●Galvanisation à chaud : Après galvanisation au trempé selon EN ISO 1461, Classe de protection anticorrosion 5 selon CEI EN 61537 Convient pour l'extérieur. ● Inox S316 (acier inoxydable) Classe de résistance à la corrosion 9A selon la norme CEI EN 61537, pour environnements fortement corrosifs. |

Autres caractéristiques :

- Tous les raccords doivent avoir été intégralement assemblés en usine et être fournis dans une qualité et une propriété correspondant à celles du chemin de câbles. Ces raccords doivent être fixés au chemin de câbles à l'aide du matériel de fixation.

- Les éléments du chemin de câbles peuvent être raccordés sans emboîtement. Pour des longueurs plus courtes, une plaque de fond peut être utilisée pour relier les éléments. Une plaque de fond peut toujours être employée en guise de renfort supplémentaire.

- Remarque :

Notice d’utilisation :

● Décider si la phrase/le paragraphe doit être conservé(e) ou non.

● Décider quels mots/chiffres en italique doivent être conservés.

● Compléter les informations manquantes.